ULTRACHEM PU Seal 2K

ТУ 20.52.10 – 003 – 20267573 - 2018

Двухкомпонентный полиуретановый герметик

Двухкомпонентный полиуретановый герметик

Назначение

ULTRACHEM PU Seal 2K	двухкомпонентный полиуретановый герметик с применением инновационных химических решений для долговечной герметизации деформационных и монтажных швов. Подходит для применения в условиях высокой подвижности, перепадов температур, воздействия влаги и механических нагрузок.

Область применения

- использование в деформационных швах высокого, умеренного и низкого напряженно-деформированного состояния;

- герметизация межпанельных и монтажных швов на новом строительстве и при выполнении ремонтных работ;

- герметизация вводов коммуникаций, трещин, стыков;

- герметизация швов бетонных полов, монолитных и сборных ЖБ-конструкций;

- применение в наружных и внутренних зонах зданий и сооружений;

- в отвержденном состоянии с запасом выдерживает существенные деформации вне зависимости от климатических зон применения;

Преимущества

  - простое нанесение, не прилипает к инструменту;

  - высокая адгезия к бетону, кирпичу, камню и большинству строительных оснований;

  - тиксотропен, что позволяет наносить его на горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности

  - не пылится после отверждения;

  - высокая эластичность и ремонтопригодность;

  - устойчивость к атмосферным воздействиям;

  - возможность нанесения в сложных погодных условиях;

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, очищенным от грязи, цементного молочка, масел, старых герметиков. Допустимо нанесение на влажные (но не мокрые) поверхности. В зимнее время поверхность очищается от наледи и инея. Рекомендуется использовать праймер ULTRACHEM для повышения адгезии и долговечности шва.

Приготовление и нанесение

- для соблюдения проектной толщины слоя герметика в стыке (минимум 3 мм в самом тонком месте), а также для исключения сцепления герметика с жестким основанием в стыковом зазоре следует использовать антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена;

- компоненты А и B смешиваются механически (низкооборотная дрель со спиральной мешалкой) до однородной массы (однородная консистенции по цвету), ориентировочно 10 минут;

- компоненты имеют контрастный цвет для визуального контроля (светлый и тёмный);

- Рабочая температура нанесения: от -10 до +35 °C.;

- при низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед применением его следует выдержать в отапливаемом помещении до получения температуры компонентов не ниже +15 °С;

- наносится при помощи шпателя или других, более удобных для мастера инструментов. Для формирования шва применяются антиадгезионные прокладки.;

- Минимальная толщина слоя должна составлять не менее 3 мм;

- Для равномерного нанесения герметика в шов, без образования пустот и пузырей воздуха, без разрывов и наплывов можно смачивать шпатель в концентрированном мыльном растворе;

- Инструменты очищаются уайт-спиритом или ацетоном до отверждения. В отвержденном состоянии удаляется механическим путем;

- Окраска возможна после согласования с производителем;

Расход

| Ширина шва, мм | 20 | 40 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина слоя, мм | 3 | 4 | 6 |
| Расход г/ п.м. | 96 | 256 | 576 |

Технические характеристики

| Наименования показателя | Фактическое значение |
| --- | --- |
| внешний вид | однородная паста (белая/серая) |
| жизнеспособность состава, ч, не менее | 6 |
| время образования поверхностной пленки, отсутствие подлипа, ч (25 °C, влажность 55%) | 6 |
| твёрдость по шкале Шор A, через 24 часа, усл. ед. | 25 ± 5 |
| условная прочность при разрыве на образцах лопатках, МПа (Н/мм2), не менее | 0,3 |
| относительное удлинение при разрыве на образцах лопатках, %, не менее | 400 |
| модуль упругости при 100% удлинении, МПа (Н/мм2), не более | 0,7 |
| текучесть, мм, не более | 2 |

Упаковка и хранение

- комплект: компонент А — 12 кг, компонент B — 1,2 кг;

- общий вес: 13,2 кг;

- срок хранения: 9 месяцев при температуре от −20 до +35 °C в герметичной заводской упаковке.

Важно!!!

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, его применение в условиях или целях, не предусмотренных настоящей инструкцией

Не разбавлять растворителями, но при технологической необходимости возможно, после проведения консультаций со специалистом компании «Парад-Русь» и получения соответствующих рекомендаций. без согласования с технической службой

При нанесении избегать образования пузырей

В случае нестандартных условий применения обращаться в техническую службу ООО «Парад-Русь»

Акт. 06.06.2025